2.1. Geosiatka komórkowa

System komórkowy wykonany jest z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), dwustronnie teksturowanych, połączonych seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm. Zastosowana wysokość geokraty, równa szerokości taśmy, wynosi 100 mm. W geokracie standardowej pasma zgrzein są odległe od siebie o 440mm. Geokrata jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, składających się z sześćdziesięciu taśm. W pozycji złożonej (transportowo-magazynowej) sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm. W pozycji rozłożonej (rozciągniętej) sekcja stanowi układ faliście wygiętych taśm, złączonych grzbietami, wyznaczających trójwymiarowe struktury komórkowe. Geokrata jest wykonana z materiału palnego. W temperaturze około 130°C materiał ulega uplastycznieniu, a w temperaturze około 360°C zapala się. Geosiatka komórkowa o rozstawie zgrzewu 440mm mierzona w pozycji złożonej (połączenie dwóch taśm) i przekątnych 35cm x 25cm nie powinna posiadać parametrów gorszych niż przedstawione w Tabeli: 1 dla wysokości 100mm perforowanej.

.

Tabela: 1

| Lp. | Właściwości | Jedn. | Właściwości użytkowe | Metodyka badań według |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość taśmy | mm | 100 | Przymiarem |
| 2 | Grubość taśmy | mm | 1,4 (± 0,1) | Suwmiarka |
| 3 | Wytrzymałość taśmy gładkiej na rozciąganie | kN/m | 21,00 | PN-EN 10319:2015 PN-EN 13426:2005 |
| 4 | Wytrzymałość taśmy perforowanej na rozciąganie | kN/m | 12,60 | PN-EN 10319:2015 PN-EN 13426:2005 |
| 5 | Wytrzymałość połączenia na ścinanie | kN/m | 22,00 | PN-EN 10321:2010 PN-EN 13426:2005 |
| 6 | Wytrzymałość połączenia na rozrywanie | kN/m | 18,00 | PN-EN 10321:2010 PN-EN 13426:2005 |
| 7 | Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) | 1/K | ≤ 110.00 E-06 | ISO 11359-2 (TMA) |

2.2. Łączenie geosyntetyku

Sekcje Geokraty powinny zostać połączone w sposób techniczny i trwały, zaleca się  łączenie sekcji za pomocą atestowanych opasek samozaciskowych. Dzięki temu otrzymuje się efekt jednorodnej półsztywnej płyty. Ze względu na niemożliwość wykonania połączeń całych sekcji techniką ultradźwiękowo o wymaganej wytrzymałości zaleca się połączenie sekcji z wytrzymałością porównywalną do wytrzymałości taśmy oraz zmniejszenie do minimum połączeń na długości drogi, takie zastosowanie ma na celu wyeliminowany efekt najsłabszego ogniwa. Niedopuszczalne jest łączenie sekcji wzdłuż drogi, dla osiągnięcia półsztywnej płyty należy sekcje geokraty połączyć z wytrzymałością nie mniejszą niż w tabeli nr.2.

Tabela: 2

| 1 | Wytrzymałość połączenia półsztywnej płyty | N | 700 : 750 | PN-EN 50146 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Trwałość: - przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4 < pH < 9 i w gruncie o temperaturze < 25 ◦C na podstawie oceny trwałości zgodnie z badaniem starzeniowymi (EN 13438) |  |  |  |

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport

Sekcje geokraty są transportowane, dostarczane i przechowywane w stanie złożonym. Każda sekcja powinna mieć

etykietę zawierająca jej oznaczenie. Geokrata może akumulować elektryczność statyczna podczas składowania; w takim przypadku niezbędne jest uziemienie.

Geosyntetyki przeznaczone do niezwłocznego wbudowania można składować na budowie w opakowaniach fabrycznych na wyrównanym i osuszonym terenie z dala od otwartych źródeł ognia i magazynów paliwa