Zał. nr 1

I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019.

- Zamówienie podzielone jest na dwa zadania i obejmuje:

1) zadanie nr 1 - dostawę piasku w ilości do 1250 Mg wraz z wymieszaniem go z solą drogową i spryzmowaniem mieszanki na składowiskach PZD

Wymagania:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm bez zanieczyszczeń i części gliniastych ze żwirowni –

spełniającej PN – B – 11113 ÷ 1996,

- jakość materiału 1 – uziarnienie w miarę jednolite

- zawartość ziaren drobnych do 0,075 mm powinna stanowić do 3 % całej masy.

- ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny.

- materiały uszorstniające powinny być dostarczone w stanie suchym,

Przed przystąpieniem do dostawy próbkę materiału należy przedstawić PZD w Grudziądzu.

2) zadanie nr 2 - dostawę soli drogowej  z antyzbrylaczem w ilości do 255 Mg,

Wymagania:

-  zawartość chlorku sodu NaCl -  co najmniej 90%,

- zawartość wody – maksymalnie 3%,

- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – maksymalnie 8%,

- zawartość antyzbrylacza w ilości min. 40 mg/kg

Główne wymagania określa norma „PN – 86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy) Wymagania”.

Nowa norma PN C 840-2:1998 Sól spożywcza.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia

- II. 	WARUNKI  USTALANIA  SKŁADNIKÓW  CENY.

- .

- Stawka za przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości zimowej obejmuje:

  - cenę zakupu 1 tony piasku.

  - cenę transportu 1 tony  na plac składowy.

  - cenę za wymieszanie 1 tony piasku z określoną przez PZD ilością soli drogowej wraz ze spryzmowaniem na placach składowych PZD:

- : w Grudziądzu – w ilości do 1150 t. (+ proporcjonalnie sól drogowa)

- w Łasinie – w ilości 100 t (+ proporcjonalnie sól drogowa)

- Stawka za dostawę 1 tony soli drogowej z  antyzbrylaczem na place składowe PZD obejmuje:

- cenę zakupu 1 tony soli drogowej z  antyzbrylaczem (luzem),

- cenę transportu 1 tony na plac składowy PZD w Grudziądzu .

- III.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

- ZAKUP  I  DOSTAWY SOLI DROGOWEJ  I  PIASKU  WRAZ  Z  WYKONANIEM  MIESZANKI  PIASKU  Z  SOLĄ

- 1.    Wstęp.

- 1.1.  Przedmiot SST.

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące dostaw soli drogowej z antyzbrylaczem i piasku na składowiska Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu oraz wykonanie mieszanki piasku z solą wraz z jej spryzmowaniem.

- 1.2.  Zakres stosowania SST.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument  przetargowy

- i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3.  Zakres robót objętych SST.

- 1.3.1.Zakup, dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem i piasku oraz wykonanie mieszanki piasku z solą (sól zapewnia PZD) na składowiskach PZD w Grudziądzu wraz z jej spryzmowaniem.

- 1.4.  Określenia podstawowe.

- Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne  z  obowiązującymi normami i przepisami.

- 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót /usług/.

- Za jakość dostarczonych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z

- wymogami  niniejszej SST odpowiedzialny jest  Wykonawca robót.

- 2.    Materiały.

- Materiały stosowane do likwidacji gołoledzi i uszorstniania nawierzchni powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- sól drogowa z antyzbrylaczem:

- zawartość chlorku sodu NaCL – co najmniej 90%,

- zawartość wody – 3% maksymalnie,

- zawartość substancji nierozpuszczalnej w wodzie – 8,0% maksymalnie

(Nowa edycja w/w normy, tj. „PN C-840-2: 1998 Sól (chlorek sodu) Sól spożywcza” zastąpiła starą normę PN 86/C-84081/02)

- piasek - PN-B-11113 ÷ 1996  odmiana IV lub o uziarnieniu  do 2 mm

- - -mieszanina piasku z solą powinna zawierać 15% soli lub inną ilość podaną przez Zamawiającego oraz mieć jednorodną strukturę.

- 3.    Sprzęt

- Do przygotowania mieszanek należy używać betoniarki przeciwbieżne i wolnospadowe,

- suszarki bębnowe, dozatory lub inne urządzenia dające gwarancję jednolitości mieszanki.

- Do spryzmowania mieszanki należy używać ładowarki teleskopowej.

- Transport - dowolne środki transportu.

- Wykonanie robót.

  - Dostawa soli drogowej – będzie polegała na dowozie soli drogowej z antyzbrylaczem na składowiska PZD  w Grudziądzu w ilości do 255 Mg .

  - Zakup i dostawa piasku wraz z wykonaniem mieszanki /sól PZD/ -  będzie polegała na zakupie i dowozie piasku na składowiska PZD:

- w Grudziądzu		 w ilości do 1150 Mg

- w miejscowości Łasin w ilości do 100 Mg

wraz z wykonaniem jednolitej mieszaniny piasku z solą na w/w składowiskach i spryzmowaniem według wskazań Zamawiającego.

- Kontrola jakości robót.

- Kontroli podlega każda partia dostawy, o ile pochodzi z przemysłu, lub na początku sezonu, o ile pochodzi z  piaskowni i materiał jest jednorodny.

- Obmiar robót

- Jednostką  obmiaru jest  1 Mg dostarczonego piasku i soli drogowej wraz z wykonaniem mieszanki.

- Odbiór robót

- Każda partia dostarczonych  materiałów winna   być potwierdzona  przez  kierownika

- PZD w Grudziądzu lub osobę przez niego upoważnioną.

- Podstawą  wystawienia  faktury będzie protokół potwierdzający dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem,  piasku z wykonaniem  mieszanki, podpisany przez  Kierownika PZD lub osobę upoważnioną  i Wykonawcę.

- Faktura będzie regulowana w okresie 30 dni od dnia wystawienia.

- Podstawa płatności

  - Za dostawę 1 Mg soli drogowej z antyzbrylaczem cena obejmuje :

- wartość soli

- transport na składowiska PZD

- 9.2  Za dostawę 1 Mg piasku wraz z wykonaniem mieszanki i jej spryzmowaniem cena obejmuje:

- wartość piasku,

- transport na składowiska PZD,

- wykonanie mieszanki piasku z solą (sól dostarczona przez PZD)

- spryzmowanie mieszanki na składowiskach..

- 9.3. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonej

- przez Kierownika PZD lub upoważnionego przez niego pracownika dostawy materiałów, po dostarczeniu min. 50 % ilości wynikających z  pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.